1#:

| 1# |  |
| --- | --- |
| nm | T |
| 380 | 0.0% |
| 382 | 0.6% |
| 384 | 1.6% |
| 386 | 3.0% |
| 388 | 4.9% |
| 390 | 7.3% |
| 392 | 10.3% |
| 394 | 13.3% |
| 396 | 16.3% |
| 398 | 20.0% |
| 400 | 23.2% |
| 402 | 26.6% |
| 404 | 29.9% |
| 406 | 32.9% |
| 408 | 36.1% |
| 410 | 38.5% |
| 412 | 41.0% |
| 414 | 43.2% |
| 416 | 45.6% |
| 418 | 48.0% |
| 420 | 49.7% |
| 422 | 51.4% |
| 424 | 53.5% |
| 426 | 54.6% |
| 428 | 56.2% |
| 430 | 57.4% |
| 432 | 58.6% |
| 434 | 59.7% |
| 436 | 60.4% |
| 438 | 61.5% |
| 440 | 62.1% |
| 442 | 63.0% |
| 444 | 63.5% |
| 446 | 63.9% |
| 448 | 64.2% |
| 450 | 65.0% |
| 452 | 65.3% |
| 454 | 65.5% |
| 456 | 65.3% |
| 458 | 65.6% |
| 460 | 65.8% |
| 462 | 65.9% |
| 464 | 66.1% |
| 466 | 66.1% |
| 468 | 66.2% |
| 470 | 66.2% |
| 472 | 66.3% |
| 474 | 66.2% |
| 476 | 66.1% |
| 478 | 65.9% |
| 480 | 66.1% |
| 482 | 66.1% |
| 484 | 66.0% |
| 486 | 65.9% |
| 488 | 65.9% |
| 490 | 65.8% |
| 492 | 65.9% |
| 494 | 65.8% |
| 496 | 65.7% |
| 498 | 65.6% |
| 500 | 65.6% |
| 502 | 65.7% |
| 504 | 65.6% |
| 506 | 65.6% |
| 508 | 65.6% |
| 510 | 65.7% |
| 512 | 65.8% |
| 514 | 65.6% |
| 516 | 65.7% |
| 518 | 65.9% |
| 520 | 65.8% |
| 522 | 65.8% |
| 524 | 66.0% |
| 526 | 66.0% |
| 528 | 66.2% |
| 530 | 66.1% |
| 532 | 66.2% |
| 534 | 66.5% |
| 536 | 66.5% |
| 538 | 66.5% |
| 540 | 66.5% |
| 542 | 66.8% |
| 544 | 66.9% |
| 546 | 67.1% |
| 548 | 67.1% |
| 550 | 67.2% |
| 552 | 67.5% |
| 554 | 67.8% |
| 556 | 67.8% |
| 558 | 67.9% |
| 560 | 68.3% |
| 562 | 68.6% |
| 564 | 68.6% |
| 566 | 68.7% |
| 568 | 68.9% |
| 570 | 69.3% |
| 572 | 69.6% |
| 574 | 69.7% |
| 576 | 69.8% |
| 578 | 70.1% |
| 580 | 70.4% |
| 582 | 70.7% |
| 584 | 70.9% |
| 586 | 71.1% |
| 588 | 71.2% |
| 590 | 71.5% |
| 592 | 71.8% |
| 594 | 72.1% |
| 596 | 72.2% |
| 598 | 72.4% |
| 600 | 72.6% |
| 602 | 72.8% |
| 604 | 73.2% |
| 606 | 73.4% |
| 608 | 73.4% |
| 610 | 73.7% |
| 612 | 73.9% |
| 614 | 74.1% |
| 616 | 74.4% |
| 618 | 74.5% |
| 620 | 74.7% |
| 622 | 74.9% |
| 624 | 75.1% |
| 626 | 75.4% |
| 628 | 75.5% |
| 630 | 75.7% |
| 632 | 75.7% |
| 634 | 75.9% |
| 636 | 76.1% |
| 638 | 76.3% |
| 640 | 76.5% |
| 642 | 76.6% |
| 644 | 76.8% |
| 646 | 76.9% |
| 648 | 77.0% |
| 650 | 77.1% |
| 652 | 77.3% |
| 654 | 77.5% |
| 656 | 77.6% |
| 658 | 77.7% |
| 660 | 77.7% |
| 662 | 77.8% |
| 664 | 77.9% |
| 666 | 78.1% |
| 668 | 78.3% |
| 670 | 78.3% |
| 672 | 78.4% |
| 674 | 78.4% |
| 676 | 78.3% |
| 678 | 78.5% |
| 680 | 78.7% |
| 682 | 78.9% |
| 684 | 78.9% |
| 686 | 79.0% |
| 688 | 78.9% |
| 690 | 78.8% |
| 692 | 78.9% |
| 694 | 79.1% |
| 696 | 79.3% |
| 698 | 79.4% |
| 700 | 79.4% |
| 702 | 79.3% |
| 704 | 79.2% |
| 706 | 79.3% |
| 708 | 79.4% |
| 710 | 79.5% |
| 712 | 79.7% |
| 714 | 79.7% |
| 716 | 79.7% |
| 718 | 79.6% |
| 720 | 79.4% |
| 722 | 79.3% |
| 724 | 79.4% |
| 726 | 79.7% |
| 728 | 79.9% |
| 730 | 79.9% |
| 732 | 79.8% |
| 734 | 79.6% |
| 736 | 79.3% |
| 738 | 79.3% |
| 740 | 79.2% |
| 742 | 79.5% |
| 744 | 79.7% |
| 746 | 79.9% |
| 748 | 79.7% |
| 750 | 79.7% |
| 752 | 79.4% |
| 754 | 79.3% |
| 756 | 79.5% |
| 758 | 79.6% |
| 760 | 79.9% |
| 762 | 80.1% |
| 764 | 80.1% |
| 766 | 80.0% |
| 768 | 79.7% |
| 770 | 79.5% |
| 772 | 79.3% |
| 774 | 79.4% |
| 776 | 79.5% |
| 778 | 79.7% |
| 780 | 80.0% |
| 782 | 80.1% |
| 784 | 79.9% |
| 786 | 79.8% |
| 788 | 79.5% |
| 790 | 79.2% |
| 792 | 79.2% |
| 794 | 79.2% |
| 796 | 79.5% |
| 798 | 79.6% |
| 800 | 79.8% |
| 802 | 79.9% |
| 804 | 79.8% |
| 806 | 79.5% |
| 808 | 79.3% |
| 810 | 79.1% |
| 812 | 79.0% |
| 814 | 79.0% |
| 816 | 79.3% |
| 818 | 79.6% |
| 820 | 79.7% |
| 822 | 79.8% |
| 824 | 79.7% |
| 826 | 79.4% |
| 828 | 79.1% |
| 830 | 78.9% |
| 832 | 78.8% |
| 834 | 78.7% |
| 836 | 78.9% |
| 838 | 79.2% |
| 840 | 79.4% |
| 842 | 79.6% |
| 844 | 79.6% |
| 846 | 79.5% |
| 848 | 79.2% |
| 850 | 78.9% |
| 852 | 78.6% |
| 854 | 78.5% |
| 856 | 78.6% |
| 858 | 78.8% |
| 860 | 79.0% |
| 862 | 79.2% |
| 864 | 79.5% |
| 866 | 79.5% |
| 868 | 79.4% |
| 870 | 79.2% |
| 872 | 78.9% |
| 874 | 78.6% |
| 876 | 78.5% |
| 878 | 78.3% |
| 880 | 78.4% |
| 882 | 78.6% |
| 884 | 78.9% |
| 886 | 79.1% |
| 888 | 79.3% |
| 890 | 79.5% |
| 892 | 79.3% |
| 894 | 79.1% |
| 896 | 78.9% |
| 898 | 78.6% |
| 900 | 78.4% |
| 902 | 78.3% |
| 904 | 78.3% |
| 906 | 78.5% |
| 908 | 78.7% |
| 910 | 79.0% |
| 912 | 79.2% |
| 914 | 79.3% |
| 916 | 79.3% |
| 918 | 79.3% |
| 920 | 79.0% |
| 922 | 78.7% |
| 924 | 78.5% |
| 926 | 78.3% |
| 928 | 78.2% |
| 930 | 78.2% |
| 932 | 78.3% |
| 934 | 78.6% |
| 936 | 78.8% |
| 938 | 79.0% |
| 940 | 79.2% |
| 942 | 79.2% |
| 944 | 79.2% |
| 946 | 79.1% |
| 948 | 78.8% |
| 950 | 78.6% |
| 952 | 78.3% |
| 954 | 78.2% |
| 956 | 78.2% |
| 958 | 78.3% |
| 960 | 78.5% |
| 962 | 78.7% |
| 964 | 78.9% |
| 966 | 79.1% |
| 968 | 79.3% |
| 970 | 79.3% |
| 972 | 79.4% |
| 974 | 79.3% |
| 976 | 79.1% |
| 978 | 78.8% |
| 980 | 78.5% |
| 982 | 78.5% |
| 984 | 78.4% |
| 986 | 78.3% |
| 988 | 78.4% |
| 990 | 78.7% |
| 992 | 78.8% |
| 994 | 78.9% |
| 996 | 79.3% |
| 998 | 79.4% |

| 1000 | 79.2% |
| --- | --- |
| 1005 | 79.2% |
| 1010 | 79.3% |
| 1015 | 79.3% |
| 1020 | 79.3% |
| 1025 | 79.4% |
| 1030 | 79.4% |
| 1035 | 79.4% |
| 1040 | 79.6% |
| 1045 | 79.6% |
| 1050 | 79.6% |
| 1055 | 79.6% |
| 1060 | 79.7% |
| 1065 | 79.7% |
| 1070 | 79.8% |
| 1075 | 79.9% |
| 1080 | 79.9% |
| 1085 | 79.9% |
| 1090 | 79.9% |
| 1095 | 79.9% |
| 1100 | 80.0% |
| 1105 | 80.0% |
| 1110 | 80.1% |
| 1115 | 80.2% |
| 1120 | 80.2% |
| 1125 | 80.2% |
| 1130 | 80.2% |
| 1135 | 80.2% |
| 1140 | 80.3% |
| 1145 | 80.3% |
| 1150 | 80.3% |
| 1155 | 80.4% |
| 1160 | 80.4% |
| 1165 | 80.4% |
| 1170 | 80.3% |
| 1175 | 80.4% |
| 1180 | 80.4% |
| 1185 | 80.5% |
| 1190 | 80.5% |
| 1195 | 80.5% |
| 1200 | 80.6% |
| 1205 | 80.6% |
| 1210 | 80.6% |
| 1215 | 80.7% |
| 1220 | 80.7% |
| 1225 | 80.8% |
| 1230 | 80.7% |
| 1235 | 80.7% |
| 1240 | 80.7% |
| 1245 | 80.7% |
| 1250 | 80.8% |
| 1255 | 80.8% |
| 1260 | 80.9% |
| 1265 | 80.9% |
| 1270 | 81.0% |
| 1275 | 81.0% |
| 1280 | 81.0% |
| 1285 | 80.9% |
| 1290 | 80.9% |
| 1295 | 80.9% |
| 1300 | 80.9% |
| 1305 | 81.0% |
| 1310 | 81.0% |
| 1315 | 81.1% |
| 1320 | 81.1% |
| 1325 | 81.1% |
| 1330 | 81.0% |
| 1335 | 80.8% |
| 1340 | 80.7% |
| 1345 | 80.6% |
| 1350 | 80.5% |
| 1355 | 80.3% |
| 1360 | 80.1% |
| 1365 | 79.9% |
| 1370 | 79.5% |
| 1375 | 79.1% |
| 1380 | 78.7% |
| 1385 | 78.4% |
| 1390 | 78.2% |
| 1395 | 78.1% |
| 1400 | 78.1% |
| 1405 | 78.2% |
| 1410 | 78.5% |
| 1415 | 78.7% |
| 1420 | 78.9% |
| 1425 | 79.1% |
| 1430 | 79.2% |
| 1435 | 79.4% |
| 1440 | 79.4% |
| 1445 | 79.4% |
| 1450 | 79.4% |
| 1455 | 79.3% |
| 1460 | 79.2% |
| 1465 | 79.2% |
| 1470 | 79.1% |
| 1475 | 79.2% |
| 1480 | 79.3% |
| 1485 | 79.5% |
| 1490 | 79.8% |
| 1495 | 80.0% |
| 1500 | 80.2% |
| 1505 | 80.3% |
| 1510 | 80.3% |
| 1515 | 80.3% |
| 1520 | 80.2% |
| 1525 | 80.1% |
| 1530 | 79.9% |
| 1535 | 79.8% |
| 1540 | 79.7% |
| 1545 | 79.6% |
| 1550 | 79.8% |
| 1555 | 79.8% |
| 1560 | 80.0% |
| 1565 | 80.2% |
| 1570 | 80.4% |
| 1575 | 80.5% |
| 1580 | 80.6% |
| 1585 | 80.6% |
| 1590 | 80.5% |
| 1595 | 80.4% |
| 1600 | 80.2% |
| 1605 | 79.9% |
| 1610 | 79.7% |
| 1615 | 79.5% |
| 1620 | 79.3% |
| 1625 | 79.3% |
| 1630 | 79.3% |
| 1635 | 79.4% |
| 1640 | 79.5% |
| 1645 | 79.6% |
| 1650 | 79.7% |
| 1655 | 79.7% |
| 1660 | 79.8% |
| 1665 | 79.6% |
| 1670 | 79.4% |
| 1675 | 79.1% |
| 1680 | 78.8% |
| 1685 | 78.4% |
| 1690 | 78.0% |
| 1695 | 77.6% |
| 1700 | 77.3% |
| 1705 | 77.1% |
| 1710 | 76.9% |
| 1715 | 76.7% |
| 1720 | 76.7% |
| 1725 | 76.7% |
| 1730 | 76.7% |
| 1735 | 76.8% |
| 1740 | 76.9% |
| 1745 | 77.0% |
| 1750 | 77.1% |
| 1755 | 77.2% |
| 1760 | 77.2% |
| 1765 | 77.2% |
| 1770 | 77.1% |
| 1775 | 77.0% |
| 1780 | 76.7% |
| 1785 | 76.5% |
| 1790 | 76.3% |
| 1795 | 76.0% |
| 1800 | 75.9% |

2#:

| 2# |  |
| --- | --- |
| nm | T |
| 380 | 0.0% |
| 382 | 0.5% |
| 384 | 1.8% |
| 386 | 3.5% |
| 388 | 6.0% |
| 390 | 8.2% |
| 392 | 11.1% |
| 394 | 14.5% |
| 396 | 17.9% |
| 398 | 21.6% |
| 400 | 25.0% |
| 402 | 28.6% |
| 404 | 32.0% |
| 406 | 35.0% |
| 408 | 38.2% |
| 410 | 40.5% |
| 412 | 43.0% |
| 414 | 45.6% |
| 416 | 47.5% |
| 418 | 49.9% |
| 420 | 51.7% |
| 422 | 53.4% |
| 424 | 55.1% |
| 426 | 56.4% |
| 428 | 57.7% |
| 430 | 59.0% |
| 432 | 59.9% |
| 434 | 60.8% |
| 436 | 61.6% |
| 438 | 62.4% |
| 440 | 63.0% |
| 442 | 63.7% |
| 444 | 64.2% |
| 446 | 64.3% |
| 448 | 64.8% |
| 450 | 65.3% |
| 452 | 65.5% |
| 454 | 65.7% |
| 456 | 65.7% |
| 458 | 66.0% |
| 460 | 66.2% |
| 462 | 66.2% |
| 464 | 66.2% |
| 466 | 66.3% |
| 468 | 66.4% |
| 470 | 66.3% |
| 472 | 66.3% |
| 474 | 66.4% |
| 476 | 66.3% |
| 478 | 66.0% |
| 480 | 66.0% |
| 482 | 66.1% |
| 484 | 66.2% |
| 486 | 66.0% |
| 488 | 65.8% |
| 490 | 66.1% |
| 492 | 66.3% |
| 494 | 65.9% |
| 496 | 65.8% |
| 498 | 65.8% |
| 500 | 65.8% |
| 502 | 65.9% |
| 504 | 65.7% |
| 506 | 65.8% |
| 508 | 65.8% |
| 510 | 66.0% |
| 512 | 65.9% |
| 514 | 65.9% |
| 516 | 65.8% |
| 518 | 65.9% |
| 520 | 66.1% |
| 522 | 66.1% |
| 524 | 66.1% |
| 526 | 66.0% |
| 528 | 66.2% |
| 530 | 66.5% |
| 532 | 66.6% |
| 534 | 66.6% |
| 536 | 66.6% |
| 538 | 66.8% |
| 540 | 66.8% |
| 542 | 67.1% |
| 544 | 67.1% |
| 546 | 67.3% |
| 548 | 67.4% |
| 550 | 67.4% |
| 552 | 67.6% |
| 554 | 67.9% |
| 556 | 68.1% |
| 558 | 68.2% |
| 560 | 68.4% |
| 562 | 68.5% |
| 564 | 68.8% |
| 566 | 69.1% |
| 568 | 69.3% |
| 570 | 69.4% |
| 572 | 69.7% |
| 574 | 69.9% |
| 576 | 70.1% |
| 578 | 70.6% |
| 580 | 70.8% |
| 582 | 70.9% |
| 584 | 71.2% |
| 586 | 71.4% |
| 588 | 71.5% |
| 590 | 71.8% |
| 592 | 72.1% |
| 594 | 72.4% |
| 596 | 72.7% |
| 598 | 72.8% |
| 600 | 72.9% |
| 602 | 73.1% |
| 604 | 73.4% |
| 606 | 73.6% |
| 608 | 73.9% |
| 610 | 74.2% |
| 612 | 74.3% |
| 614 | 74.4% |
| 616 | 74.6% |
| 618 | 74.7% |
| 620 | 75.1% |
| 622 | 75.4% |
| 624 | 75.6% |
| 626 | 75.7% |
| 628 | 75.8% |
| 630 | 75.9% |
| 632 | 75.9% |
| 634 | 76.2% |
| 636 | 76.4% |
| 638 | 76.7% |
| 640 | 76.9% |
| 642 | 77.0% |
| 644 | 77.1% |
| 646 | 77.1% |
| 648 | 77.2% |
| 650 | 77.2% |
| 652 | 77.5% |
| 654 | 77.8% |
| 656 | 78.0% |
| 658 | 78.1% |
| 660 | 78.0% |
| 662 | 77.8% |
| 664 | 77.9% |
| 666 | 78.0% |
| 668 | 78.3% |
| 670 | 78.5% |
| 672 | 78.8% |
| 674 | 78.9% |
| 676 | 78.8% |
| 678 | 78.6% |
| 680 | 78.5% |
| 682 | 78.4% |
| 684 | 78.6% |
| 686 | 78.9% |
| 688 | 79.1% |
| 690 | 79.3% |
| 692 | 79.4% |
| 694 | 79.3% |
| 696 | 79.1% |
| 698 | 78.8% |
| 700 | 78.8% |
| 702 | 78.9% |
| 704 | 79.1% |
| 706 | 79.4% |
| 708 | 79.6% |
| 710 | 79.7% |
| 712 | 79.8% |
| 714 | 79.5% |
| 716 | 79.3% |
| 718 | 79.0% |
| 720 | 79.0% |
| 722 | 79.0% |
| 724 | 79.3% |
| 726 | 79.6% |
| 728 | 79.8% |
| 730 | 79.9% |
| 732 | 79.9% |
| 734 | 79.5% |
| 736 | 79.1% |
| 738 | 79.0% |
| 740 | 78.8% |
| 742 | 78.9% |
| 744 | 79.0% |
| 746 | 79.4% |
| 748 | 79.5% |
| 750 | 79.6% |
| 752 | 79.7% |
| 754 | 79.7% |
| 756 | 79.6% |
| 758 | 79.2% |
| 760 | 79.1% |
| 762 | 79.0% |
| 764 | 79.0% |
| 766 | 79.1% |
| 768 | 79.3% |
| 770 | 79.7% |
| 772 | 79.8% |
| 774 | 79.9% |
| 776 | 79.9% |
| 778 | 79.6% |
| 780 | 79.4% |
| 782 | 79.1% |
| 784 | 78.8% |
| 786 | 78.8% |
| 788 | 78.8% |
| 790 | 78.9% |
| 792 | 79.2% |
| 794 | 79.5% |
| 796 | 79.8% |
| 798 | 79.8% |
| 800 | 79.7% |
| 802 | 79.5% |
| 804 | 79.1% |
| 806 | 78.9% |
| 808 | 78.6% |
| 810 | 78.4% |
| 812 | 78.4% |
| 814 | 78.6% |
| 816 | 78.9% |
| 818 | 79.2% |
| 820 | 79.4% |
| 822 | 79.6% |
| 824 | 79.6% |
| 826 | 79.4% |
| 828 | 79.2% |
| 830 | 79.0% |
| 832 | 78.6% |
| 834 | 78.4% |
| 836 | 78.2% |
| 838 | 78.2% |
| 840 | 78.3% |
| 842 | 78.6% |
| 844 | 78.9% |
| 846 | 79.1% |
| 848 | 79.4% |
| 850 | 79.4% |
| 852 | 79.4% |
| 854 | 79.2% |
| 856 | 79.1% |
| 858 | 78.7% |
| 860 | 78.4% |
| 862 | 78.2% |
| 864 | 78.1% |
| 866 | 78.0% |
| 868 | 78.1% |
| 870 | 78.3% |
| 872 | 78.6% |
| 874 | 78.9% |
| 876 | 79.1% |
| 878 | 79.3% |
| 880 | 79.4% |
| 882 | 79.2% |
| 884 | 79.1% |
| 886 | 78.8% |
| 888 | 78.6% |
| 890 | 78.3% |
| 892 | 78.1% |
| 894 | 78.0% |
| 896 | 77.9% |
| 898 | 78.1% |
| 900 | 78.2% |
| 902 | 78.5% |
| 904 | 78.7% |
| 906 | 79.0% |
| 908 | 79.3% |
| 910 | 79.4% |
| 912 | 79.3% |
| 914 | 79.2% |
| 916 | 79.0% |
| 918 | 78.8% |
| 920 | 78.5% |
| 922 | 78.2% |
| 924 | 78.0% |
| 926 | 77.8% |
| 928 | 77.8% |
| 930 | 77.9% |
| 932 | 78.0% |
| 934 | 78.3% |
| 936 | 78.5% |
| 938 | 78.8% |
| 940 | 79.1% |
| 942 | 79.1% |
| 944 | 79.2% |
| 946 | 79.3% |
| 948 | 79.2% |
| 950 | 79.1% |
| 952 | 78.8% |
| 954 | 78.6% |
| 956 | 78.4% |
| 958 | 78.2% |
| 960 | 78.1% |
| 962 | 78.0% |
| 964 | 78.0% |
| 966 | 78.2% |
| 968 | 78.4% |
| 970 | 78.5% |
| 972 | 78.7% |
| 974 | 79.0% |
| 976 | 79.3% |
| 978 | 79.2% |
| 980 | 79.3% |
| 982 | 79.4% |
| 984 | 79.3% |
| 986 | 79.2% |
| 988 | 78.9% |
| 990 | 78.8% |
| 992 | 78.6% |
| 994 | 78.5% |
| 996 | 78.4% |
| 998 | 78.4% |

| 1000 | 78.1% |
| --- | --- |
| 1005 | 78.1% |
| 1010 | 78.2% |
| 1015 | 78.2% |
| 1020 | 78.2% |
| 1025 | 78.3% |
| 1030 | 78.4% |
| 1035 | 78.4% |
| 1040 | 78.4% |
| 1045 | 78.5% |
| 1050 | 78.6% |
| 1055 | 78.6% |
| 1060 | 78.7% |
| 1065 | 78.7% |
| 1070 | 78.7% |
| 1075 | 78.7% |
| 1080 | 78.8% |
| 1085 | 78.8% |
| 1090 | 78.9% |
| 1095 | 79.0% |
| 1100 | 79.1% |
| 1105 | 79.1% |
| 1110 | 79.1% |
| 1115 | 79.1% |
| 1120 | 79.1% |
| 1125 | 79.1% |
| 1130 | 79.1% |
| 1135 | 79.2% |
| 1140 | 79.3% |
| 1145 | 79.4% |
| 1150 | 79.4% |
| 1155 | 79.5% |
| 1160 | 79.5% |
| 1165 | 79.4% |
| 1170 | 79.3% |
| 1175 | 79.3% |
| 1180 | 79.3% |
| 1185 | 79.2% |
| 1190 | 79.4% |
| 1195 | 79.5% |
| 1200 | 79.7% |
| 1205 | 79.8% |
| 1210 | 79.9% |
| 1215 | 79.9% |
| 1220 | 79.8% |
| 1225 | 79.7% |
| 1230 | 79.6% |
| 1235 | 79.5% |
| 1240 | 79.4% |
| 1245 | 79.5% |
| 1250 | 79.6% |
| 1255 | 79.8% |
| 1260 | 79.9% |
| 1265 | 80.1% |
| 1270 | 80.2% |
| 1275 | 80.2% |
| 1280 | 80.1% |
| 1285 | 80.0% |
| 1290 | 79.8% |
| 1295 | 79.7% |
| 1300 | 79.6% |
| 1305 | 79.5% |
| 1310 | 79.6% |
| 1315 | 79.7% |
| 1320 | 79.8% |
| 1325 | 80.0% |
| 1330 | 80.1% |
| 1335 | 80.2% |
| 1340 | 80.2% |
| 1345 | 80.0% |
| 1350 | 79.8% |
| 1355 | 79.4% |
| 1360 | 78.9% |
| 1365 | 78.2% |
| 1370 | 77.6% |
| 1375 | 77.0% |
| 1380 | 76.6% |
| 1385 | 76.4% |
| 1390 | 76.4% |
| 1395 | 76.7% |
| 1400 | 77.1% |
| 1405 | 77.5% |
| 1410 | 77.9% |
| 1415 | 78.0% |
| 1420 | 78.1% |
| 1425 | 78.0% |
| 1430 | 77.9% |
| 1435 | 77.7% |
| 1440 | 77.5% |
| 1445 | 77.5% |
| 1450 | 77.4% |
| 1455 | 77.5% |
| 1460 | 77.7% |
| 1465 | 77.9% |
| 1470 | 78.2% |
| 1475 | 78.4% |
| 1480 | 78.7% |
| 1485 | 79.0% |
| 1490 | 79.1% |
| 1495 | 79.2% |
| 1500 | 79.2% |
| 1505 | 79.2% |
| 1510 | 79.0% |
| 1515 | 78.8% |
| 1520 | 78.6% |
| 1525 | 78.4% |
| 1530 | 78.3% |
| 1535 | 78.2% |
| 1540 | 78.2% |
| 1545 | 78.2% |
| 1550 | 78.4% |
| 1555 | 78.6% |
| 1560 | 78.8% |
| 1565 | 79.0% |
| 1570 | 79.2% |
| 1575 | 79.4% |
| 1580 | 79.6% |
| 1585 | 79.6% |
| 1590 | 79.6% |
| 1595 | 79.5% |
| 1600 | 79.3% |
| 1605 | 79.1% |
| 1610 | 78.8% |
| 1615 | 78.6% |
| 1620 | 78.3% |
| 1625 | 78.0% |
| 1630 | 77.9% |
| 1635 | 77.7% |
| 1640 | 77.6% |
| 1645 | 77.6% |
| 1650 | 77.7% |
| 1655 | 77.7% |
| 1660 | 77.9% |
| 1665 | 77.9% |
| 1670 | 78.0% |
| 1675 | 78.0% |
| 1680 | 77.9% |
| 1685 | 77.8% |
| 1690 | 77.7% |
| 1695 | 77.5% |
| 1700 | 77.2% |
| 1705 | 77.0% |
| 1710 | 76.6% |
| 1715 | 76.3% |
| 1720 | 75.9% |
| 1725 | 75.6% |
| 1730 | 75.3% |
| 1735 | 75.0% |
| 1740 | 74.8% |
| 1745 | 74.6% |
| 1750 | 74.6% |
| 1755 | 74.6% |
| 1760 | 74.7% |
| 1765 | 74.9% |
| 1770 | 75.1% |
| 1775 | 75.3% |
| 1780 | 75.4% |
| 1785 | 75.6% |
| 1790 | 75.8% |
| 1795 | 75.9% |
| 1800 | 75.9% |